 Graffiato
SI.BRICOLAGE 120 avenue habib bourguiba 2060 la goulette tunis-tunisie tel 71.737.925 www.sibricolage.COM

fiche tehnique

GENERALITES D’EMPLOI

Dénomination GRAFFIATO
Description
Revêtement plastique continu aspect gratté, à base de émulsion de résines ACRYLIQUE, sables quartzifères avec différente granulométrie et
additives aptes à faciliter l’application et la filmation, pigments colorés résistants à la lumière et aux conditions atmosphériques les plus désagréables

Classification UNI 8682
RPC – pigmenté – G3 – Gratté – R1 – S1

Destination Extérieur

Supports admissibles

Enduits de ciment, enduits et peintures à base de chaux, enduits peints, béton armé à vue, panneaux préfabriqués en béton, fibrociment

IDENTIFICATION

Présentation/Composition

Etat physique: pâte Type de résine/liant: émulsion de résine acrylique (UNI 8681: FA)

Caractéristiques Dimensionnelles

Masse volumique: 1800 ± 50 g/l

Caractéristiques de Prestations Résidu sec en poids: 85 ± 2% pH: 8-9 Epaisseur moyen film sec: 1,8 mm

Gamme couleur

Fiche couleur 5000 couleurs si bricolage

APPLICATION

Conditions du milieu

Température ambiante: min +5°C max +40°C Humidité relative ambiante: max 80%

Préparation du support

Murs nouveaux:
On conseille l’application de une couche de
primaire dilué au 30% avec l’eau, dans le cas on veuille obtenir une couverture plus considérable
Murs anciens:
Tous les supports doivent être soigneusement préparés au moyen de brossage à la main et/ou lavage avec hydropolisseuse en accord à la nature
et à la saleté déposée sur les surfaces à traiter. Les peintures anciennes incohérentes ou en phase de détachement doivent être enlevées. En présence de
peintures lessivables anciennes on conseille l’application avec pinceau de une couche de primaire

Outillage

Type: taloche métallique ou plastique

Dilution

Prêt à l’emploi, éventuellement ajouter une petite
quantité d’eau pour avoir consistance

Mode d’application

Appliquer avec une truelle en acier, une seule couche homogène et continue, et successivement
à couche non entièrement sèche ( après environ 5 minutes en accord aux conditions thermohygrométriques) finir -pour obtenir l’effet
esthétique souhaité - en glissant en sens verticale, horizontale ou rotatoire, avec une taloche de plastique

Epaisseur pellicule sèche Environ 2 mm

Séchage ou durcissement à ~ 23°C

Au toucher: de 4 à 5 heures, en accord aux
conditions du milieu

Rendement (avec l’application de une couche)

0,33 m2/kg
Consommation conseillée par m2: 3000 g
Rendement par emballage (25 kg): 8,3 m2 environ
Le rendement peut varier en accord à la rugosité du
support

Recouvrement

Compatibilité avec autres produits: avec toutes les peintures à base d’eau

STOCKAGE

Conditionnement

25 kg – 5 kg

Conservation

Température min. et max.: +5°C +30°C
Stabilité dans son emballage d’origine: 365 jours

INDICATIONS DE SECURITE
Classification en accord au danger

Pas nécessité d’ étiquette de danger conformément à:
DL du 3 Février 1997 n° 52 modifié avec DL du 25
Février 1998 n° 90, AM du 4 Avril 1997, AM du 28
Avril 1997, DL du 16 Juillet 1998 n° 285, Directive
1999/45/CE du31 Mai 1999, AM du 7 Juillet 1999, AM
du 10 Avril 2000, DMS du 26 Janvier 2001, AM du 11
Avril 2001, Directive 2001/58/CE, Directive 2001/59/CE,
Directive 2001/60/CE et modifications suivantes

Précaution d’emploi pour l’applicateur

Voir fiche de sécurité

Caractéristiques olfactive

Inodore

Identification typologie de déchets
En conformité à la décision CEE 2000/532/CE modifiée
par:
2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE, et modifications
successives
Conteneurs en plastique
Classifié sous le code 150102. En voie hypothétique, il
est évalué comme déchet urbaine selon la
réglementation de chaque wilaya
Conteneurs en métal.
Classifié sous le code 150104.
En voie hypothétique, il est évalué comme déchet
urbaine selon la réglementation de chaque wilaya

Si le conteneur contient des résidus de produit non
secs, il peut être classifié sous le code 080112
A éliminer en accord aux dispositions locales

RUBRIQUE DU CAHIER DES CHARGES

Application de RPC aspect gratté, à base de émulsion de résines synthétiques, sables quartzifères avec différente granulométrie et additives aptes à faciliter l’application et la filmation, pigments colorés résistants à la chaux, à la lumière et aux conditions atmosphériques les plus désagréables GRAFFIATO si.bricolage, par un épaisseur du 1,5 mm à 2,0 mm correspondant à une consommation du 2,8 à 3 kg/m2 environ, en appliquant une seule couche avec spatule métallique et successivement finir avec spatule de plastique ; avant de la mise en peinture, préparer le fond avec une couche de primaire . Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +5°C et supérieure à +40°C avec humidité relative ambiante supérieure au 80%. Si les conditions du milieu et atmosphériques sont différentes de lesquelles ci dessus indiquées, et en présence de vent, poudre, fumées, etc, l’application doit être
suspendue ou ne doit pas être commencée. Les surfaces doivent être de tel développement pour consentir l’application sans discontinuité; autrement on doit prévoir interruptions ou autre (joints, etc.)

N.B. Le présent Bulletin technique a été rédigé suivant au mieux de nos connaissances techniques et scientifiques. Il ne nous engage pas et ne nous donne aucune responsabilité en considération du manque de contrôle de notre part. On conseille de vérifier toujours la correspondance du produit aux exigences spécifiques.