       Si.bricolage la goulette
        tel 71.737.925

   Notice d'application béton ciré

Le béton ciré SI,BRICOLAGE est composé à base de ciment,oxyde de fer silice et blanc de meudon
(d’une granulométrie contrôlée jusqu’à 0,5 mm) qui une fois combiné avec la résine pour béton ciré permet la réalisation de revêtement de sol et de finition de haute résistance .
 Le béton ciré a les propriétés suivantes : excellente adhésion au support, résistance
supérieure aux chocs et l’abrasion, perméable à la vapeur d’eau, sans odeur, sans solvant
 ni émission nocive.
Le béton ciré est commercialisé en blanc, vous recevez la résine teintée dans la masse
selon nos palettes de 5000 couleurs
MISE EN OEUVRE
 Préparation des supports
Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur.
Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs.
Pour une exposition à l’eau, il est nécessaire d’avoir un support minéral hydraulique,
Les surfaces au sol doivent être sèche, propre et saine d’un niveau régulier car le béton
ciré sera effectué pour une épaisseur de quelques mm (2 à 3 mm).
Les surfaces trop irrégulières ou carrelées devront être imprimées avec notre sous couche
d’accroche qui constitue le support le plus adéquat.
Attendre le séchage complet du ragréage (1 jour / mm d’épaisseur) ,
L’application sur les surfaces trop lisses (plaques de plâtre imprimés, béton lisse, peintures
existantes) est possible en préparant le support avec une sous -couche d’accroche.
 Préparation du mélange
Pour un seau de 20kg de béton ciré .dans un récipient adapté, mélanger environ 5 litres de résine pour béton ciré et bien mélanger. Enfin, verser petit à petit la poudre de 20 kg de béton ciré dans le mélange résineeau-couleur en malaxant efficacement. Ajuster la consistance en ajoutant 1 l d'eau pour avoir un béton coulé pour sol.afin d’obtenir une pâte fluide. Laisser reposer environ 4 minutes et remalaxer pour une meilleure homogénéité avant l’application afin d'éliminer les bulles d'air.
Application
Le béton ciré est appliqué généralement en 1 couche d’une épaisseur finale de 2 à 3 mm
 à l’aide d’un platoir.
Appliquer le béton ciré avec une flamonde le plus régulièrement, laisser sécher 48 h
utiliser des chaussures adaptées, des chaussettes ou des cartons pour marcher sur
l’enduit frais. Ne pas marcher pieds nus, les gouttes de transpiration peuvent tâcher le béton
Une fois sec en surface (après environ 48 heures), il est possible de poncer l'enduit béton ciré
sec à la main ou à la machine (ponceuse, mono brosse, etc.) avec un grain 80-100
pour une meilleure finition.
Protections:
Après séchage complet de l’enduit (compter 1 jour par mm d’épaisseur soit 3 jours pour 3 mm),
passer 2 couches de vernis.
Pour réussir le vernis :
1. il faut le filter avec un filtre ou chausette le vernis avant application.
2. il faue bien netoyer le support.à l'aide d'une aspirateur poussières ou brosse (netoyage à sec).
3. Fermez les portes et les fenêtres , Arrêtez la ventilation, la climatisation
  (fermer toutes les issues) avant séchage.
4. Dilution du vernis ( pour 1 l de vernis 25% de diluant céllulosique )
Séchage
Le béton ciré est praticable avec précautions après quelques jours. La dureté à cœur, et donc la résistance optimale, n’est obtenue qu’après une trentaine de jours de séchage.
Prendre quelques précautions pendant les premiers jours : mettre des tampons sous les pieds du
mobilier, attendre minimum 10 jours avant de remettre les tapis. Pendant les trois premières
semaines nettoyer si nécessaire avec un chiffon ou une serpillère légèrement humide, un balai
doux et l’aspirateur. Ensuite, pour l’entretien quotidien, utiliser les produits ménagers courants
en évitant les produits acides et trop alcalins.
Il ne faut jamais appliquer le béton ciré sur une chape non séchée ,il faut attendre 30 jours.
 Consommation
Un seau de 20 kg d'enduit béton ciré +5l resine permet de couvrir environ 5 m² pour une
épaisseur de 3 mm. Pour avoir un béton ciré coulé ajouté 1 l d'eau
 Conseils pratiques
Nettoyage de l’outillage à l’eau tout de suite après utilisation.
Température de mise en œuvre : de + 5°C à + 30°C. Ne pas utiliser sur des supports chauds ou
humides.
Chaque pan de mur ou surface au sol doit être terminer dans la journée. Les reprises doivent
 se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc.).
Protéger les parties voisines d’éventuelles projections sinon nettoyer tout de suite.
Il ne faut jamais appliquer le béton ciré sur une chape non séchée ,il faut attendre
30 jours.
Précaution d’emploi:
Produit non dangereux. Contient des matériaux alcalins. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver abondamment à l’eau douce et consulter un spécialiste si les symptômes persistent. Conserver
hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Les faire sécher avant de les éliminer.
Conservation
Le béton cirése conservent 1 an en emballage d’origine fermé à l’abri du gel, de l’humidité et des fortes chaleurs.
CONDITIONNEMENT
Béton ciré : Seaux plastiques de 20 kg. poudre
Résine : seaux plastic plastiques 5 l pour le béton ciré coulé ajouter seulement 1l d'eau
Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats
d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme
engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une
surface témoin.